# 附  录

附录A 面内剪切试验资料

| 数据来源 | 试件名称 | FRP片材 |  |  |  |  | 混凝土块 |  |  | 极限荷载 Pu (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 tf (mm) | 宽度 bf (mm) | 粘结 长度 ###### L (mm) | 弹性模量 Ef (GPa) | 抗拉强度 ff (MPa) | 立方体强度 fcu (MPa) | 抗拉强度 ft (MPa) | 宽度 bc (mm) |  |
| 文献[23]] | C100 | 1.25 | 50 | 100 | 170 | 2497 | 64.29 | 3.90 | 200 | 17.30 |
|  | C200 | 1.25 | 50 | 200 | 170 | 2497 | 70.41 | 4.10 | 200 | 27.50 |
|  | C300 | 1.25 | 50 | 300 | 170 | 2497 | 76.78 | 4.30 | 200 | 35.10 |
|  | C400 | 1.25 | 50 | 400 | 170 | 2497 | 76.78 | 4.30 | 200 | 26.90 |
| 文献[24] | C1 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 36.10 | 2.84 | 228.6 | 8.46 |
|  | C2 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 47.10 | 3.29 | 228.6 | 9.93 |
|  | C3 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 58.88 | 3.72 | 228.6 | 10.64 |
|  | C4 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 58.88 | 3.72 | 228.6 | 10.64 |
|  | C5 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 54.50 | 3.56 | 228.6 | 10.53 |
|  | C7 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 54.50 | 3.56 | 228.6 | 9.61 |
|  | C8 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 54.50 | 3.56 | 228.6 | 10.52 |
|  | C9 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 54.50 | 3.56 | 228.6 | 11.20 |
|  | C10 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 30.00 | 2.56 | 228.6 | 9.87 |
|  | C11 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 36.13 | 2.84 | 228.6 | 9.34 |
|  | C12 | 1.016 | 25.4 | 76.2 | 108.48 | 1655 | 54.63 | 3.57 | 228.6 | 11.20 |
|  | C13 | 1.016 | 25.4 | 50.8 | 108.48 | 1655 | 45.50 | 3.22 | 228.6 | 8.09 |
|  | C14 | 1.016 | 25.4 | 101.6 | 108.48 | 1655 | 45.50 | 3.22 | 228.6 | 12.81 |
|  | C15 | 1.016 | 25.4 | 152.4 | 108.48 | 1655 | 45.50 | 3.22 | 152.4 | 11.92 |
|  | C16 | 1.016 | 25.4 | 203.2 | 108.48 | 1655 | 45.50 | 3.22 | 152.4 | 11.57 |
| 文献[32] | M1 | 0.11 | 50 | 75 | 230 | 3500 | 51.00 | 3.43 | 100 | 5.80 |
|  | M2 | 0.11 | 50 | 150 | 230 | 3500 | 51.00 | 3.43 | 100 | 9.20 |
|  | M3 | 0.11 | 50 | 300 | 230 | 3500 | 54.13 | 3.55 | 100 | 11.95 |
|  | M4 | 0.165 | 50 | 75 | 380 | 3000 | 53.00 | 3.51 | 100 | 10.00 |
|  | M5 | 0.165 | 50 | 150 | 380 | 3000 | 53.00 | 3.51 | 100 | 7.30 |
|  | M6 | 0.22 | 50 | 65 | 230 | 3500 | 53.38 | 3.52 | 100 | 9.55 |
|  | M7 | 0.22 | 50 | 150 | 230 | 3500 | 53.38 | 3.52 | 100 | 16.25 |
|  | M8 | 0.11 | 50 | 700 | 230 | 3500 | 55.88 | 3.61 | 100 | 10.00 |
| 文献[35] | Yuan | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 29.74 | 2.56 | 150 | 5.74 |
| 文献[40] | I-1 | 0.165 | 25 | 75 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 4.75 |
|  | I-2 | 0.165 | 25 | 85 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.69 |
|  | I-3 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.76 |
|  | I-4 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.76 |
|  | I-5 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.17 |
|  | I-6 | 0.165 | 25 | 115 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.96 |
|  | I-7 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.95 |
|  | I-8 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.68 |
|  | I-9 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.35 |
|  | I-10 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.17 |
|  | I-11 | 0.165 | 25 | 75 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 5.72 |
|  | I-12 | 0.165 | 25 | 85 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.00 |
|  | I-13 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.14 |
|  | I-14 | 0.165 | 25 | 115 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.19 |
|  | I-15 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 6.27 |
|  | I-16 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 29.10 | 2.52 | 150 | 7.03 |
|  | III-1 | 0.165 | 25 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 150 | 5.94 |
|  | III-2 | 0.165 | 50 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 150 | 11.66 |
|  | III-3 | 0.165 | 75 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 150 | 14.63 |
|  | III-4 | 0.165 | 100 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 150 | 19.07 |
|  | III-5 | 0.165 | 85 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 100 | 15.08 |
|  | III-6 | 0.165 | 100 | 100 | 256 | 4114 | 34.30 | 2.76 | 100 | 15.75 |
|  | III-7 | 1.27 | 25.3 | 100 | 22.5 | 351 | 34.30 | 2.76 | 100 | 4.78 |
|  | III-8 | 1.27 | 50.6 | 100 | 22.5 | 351 | 34.30 | 2.76 | 100 | 8.02 |
|  | IV-1 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.86 |
|  | IV-2 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.90 |
|  | IV-3 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 5.43 |
|  | IV-4 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 5.76 |
|  | IV-5 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.00 |
|  | IV-6 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 7.08 |
|  | IV-7 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.50 |
|  | IV-8 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 5.93 |
|  | IV-9 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.38 |
|  | IV-10 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 6.60 |
|  | IV-11 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 5.51 |
|  | IV-12 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 5.67 |
|  | IV-13 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 23.90 | 2.26 | 150 | 6.31 |
|  | IV-14 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 25.10 | 2.32 | 150 | 6.19 |
|  | V-1 | 0.165 | 15 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 3.81 |
|  | V-2 | 0.165 | 15 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 4.41 |
|  | V-3 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 6.26 |
|  | V-4 | 0.165 | 50 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 12.22 |
|  | V-5 | 0.165 | 75 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 14.29 |
|  | V-6 | 0.165 | 100 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 150 | 15.58 |
|  | V-7 | 0.165 | 80 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 14.27 |
|  | V-8 | 0.165 | 80 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 13.78 |
|  | V-9 | 0.165 | 90 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 13.56 |
|  | V-10 | 0.165 | 90 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 15.66 |
|  | V-11 | 0.165 | 100 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 15.57 |
|  | V-12 | 0.165 | 100 | 95 | 256 | 4114 | 26.70 | 2.41 | 100 | 17.43 |
|  | VI-1 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 6.01 |
|  | VI-2 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.85 |
|  | VI-3 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.76 |
|  | VI-4 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.73 |
|  | VI-5 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.56 |
|  | VI-6 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.85 |
|  | VI-7 | 0.165 | 25 | 240 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.91 |
|  | VI-8 | 0.165 | 25 | 240 | 256 | 4114 | 27.70 | 2.45 | 150 | 5.05 |
|  | VII-1 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 6.80 |
|  | VII-2 | 0.165 | 25 | 95 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 6.62 |
|  | VII-3 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 7.33 |
|  | VII-4 | 0.165 | 25 | 145 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 6.49 |
|  | VII-5 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 7.07 |
|  | VII-6 | 0.165 | 25 | 190 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 7.44 |
|  | VII-7 | 0.165 | 25 | 240 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 7.16 |
|  | VII-8 | 0.165 | 25 | 240 | 256 | 4114 | 31.50 | 2.63 | 150 | 6.24 |
| 文献[42] | 1-11 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 36.56 | 2.86 | 100 | 8.75 |
|  | 1-12 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.75 | 2.74 | 100 | 8.85 |
|  | 1-21 | 0.167 | 40 | 200 | 230 | 3481 | 36.56 | 2.86 | 100 | 9.30 |
|  | 1-22 | 0.167 | 40 | 200 | 230 | 3481 | 33.75 | 2.74 | 100 | 8.50 |
|  | 1-31 | 0.167 | 40 | 300 | 230 | 3481 | 36.56 | 2.86 | 100 | 9.30 |
|  | 1-32 | 0.167 | 40 | 300 | 230 | 3481 | 33.75 | 2.74 | 100 | 8.30 |
|  | 1-41 | 0.167 | 40 | 500 | 230 | 3481 | 36.56 | 2.86 | 100 | 8.05 |
|  | 1-42 | 0.167 | 40 | 500 | 230 | 3481 | 36.56 | 2.86 | 100 | 8.05 |
|  | 1-51 | 0.167 | 40 | 500 | 230 | 3481 | 33.50 | 2.73 | 100 | 8.45 |
|  | 1-52 | 0.167 | 40 | 500 | 230 | 3481 | 33.50 | 2.73 | 100 | 7.30 |
|  | 2-11 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 8.75 |
|  | 2-12 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 8.85 |
|  | 2-13 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 7.75 |
|  | 2-14 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 7.65 |
|  | 2-15 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 30.88 | 2.61 | 100 | 9.00 |
|  | 2-21 | 0.334 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 12.00 |
|  | 2-22 | 0.334 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 10.80 |
|  | 2-31 | 0.501 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 12.65 |
|  | 2-32 | 0.501 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 14.35 |
|  | 2-41 | 0.165 | 40 | 100 | 373 | 2942 | 30.88 | 2.61 | 100 | 11.55 |
|  | 2-42 | 0.165 | 40 | 100 | 373 | 2942 | 30.88 | 2.61 | 100 | 11.00 |
|  | 2-51 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 9.85 |
|  | 2-52 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 9.50 |
|  | 2-61 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 8.80 |
|  | 2-62 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 9.25 |
|  | 2-71 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 7.65 |
|  | 2-72 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 6.80 |
|  | 2-81 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 63.25 | 3.87 | 100 | 7.75 |
|  | 2-82 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 63.25 | 3.87 | 100 | 8.05 |
|  | 2-91 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 30.88 | 2.61 | 100 | 6.75 |
|  | 2-92 | 0.167 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 30.88 | 2.61 | 100 | 6.80 |
|  | 2-101 | 0.111 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 31.63 | 2.64 | 100 | 7.70 |
|  | 2-102 | 0.111 | 40 | 100 | 230 | 3481 | 33.13 | 2.71 | 100 | 6.95 |
| 文献[43] | NJ2 | 0.083 | 100 | 100 | 240 | 3550 | 20.50 | 2.08 | 150 | 11.00 |
|  | NJ3 | 0.083 | 100 | 150 | 240 | 3550 | 20.50 | 2.08 | 150 | 11.25 |
|  | NJ4 | 0.083 | 100 | 100 | 240 | 3550 | 36.70 | 2.87 | 150 | 12.50 |
|  | NJ5 | 0.083 | 100 | 150 | 240 | 3550 | 36.70 | 2.87 | 150 | 12.25 |
|  | NJ6 | 0.083 | 100 | 150 | 240 | 3550 | 36.70 | 2.87 | 150 | 12.75 |
| 文献[44] | Ueda_A1 | 0.11 | 50 | 75 | 230 | 3479 | 29.74 | 2.55 | 100 | 6.25* |
|  | Ueda_A2 | 0.11 | 50 | 150 | 230 | 3479 | 52.31 | 3.48 | 100 | 9.2* |
|  | Ueda_A3 | 0.11 | 50 | 300 | 230 | 3479 | 52.31 | 3.48 | 100 | 11.95* |
|  | Ueda_A4 | 0.22 | 50 | 75 | 230 | 3479 | 55.51 | 3.60 | 100 | 10.00* |
|  | Ueda_A5 | 0.11 | 50 | 150 | 230 | 3479 | 54.36 | 3.56 | 100 | 7.30* |
|  | Ueda_A6 | 0.165 | 50 | 65 | 372 | 2940 | 54.36 | 3.56 | 100 | 9.55* |
|  | Ueda_A7 | 0.22 | 50 | 150 | 230 | 3479 | 54.75 | 3.57 | 100 | 16.25* |
|  | Ueda_A8 | 0.11 | 50 | 700 | 230 | 3479 | 54.75 | 3.57 | 100 | 11.00* |
|  | Ueda_A9 | 0.11 | 50 | 150 | 230 | 3479 | 51.03 | 3.43 | 100 | 10.00* |
|  | Ueda_A10 | 0.11 | 10 | 150 | 230 | 3479 | 30.51 | 2.59 | 100 | 2.40* |
|  | Ueda_A11 | 0.11 | 20 | 150 | 230 | 3479 | 30.51 | 2.59 | 100 | 5.35* |
|  | Ueda_A12 | 0.33 | 20 | 150 | 230 | 3479 | 30.51 | 2.59 | 100 | 9.25* |
|  | Ueda_A13 | 0.55 | 20 | 150 | 230 | 3479 | 31.67 | 2.64 | 100 | 11.75* |
|  | Ueda_B1 | 0.11 | 100 | 200 | 230 | 3479 | 31.67 | 2.64 | 500 | 20.60 |
|  | Ueda_B2 | 0.33 | 100 | 200 | 230 | 3479 | 52.44 | 3.49 | 500 | 38.00 |
|  | Ueda_B3 | 0.33 | 100 | 200 | 230 | 3479 | 58.85 | 3.71 | 500 | 34.10 |
| 文献[45] | CP1-L25a | 1 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.99 |
|  | CP1-L25b | 1 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.96 |
|  | CP1-L25c | 1 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 17.23 |
|  | CP2-L25a | 2 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 22.32 |
|  | CP2-L25b | 2 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 23.69 |
|  | CP2-L25c | 2 | 40 | 250 | 138 | 2520 | 73.85 | 4.21 | 100 | 23.11 |
|  | C5-SCFa | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 18.91* |
|  | C5-SCFb | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.96* |
|  | C5-SCFc | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.64* |
|  | C5-SCFHa | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 25.63* |
|  | C5-SCFHb | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 25.33* |
|  | C5-SCFHc | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 27.24* |
|  | C5-SCFLa | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.20* |
|  | C5-SCFLb | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 11.80* |
|  | C5-SCFLc | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.23* |
|  | C5-HCFa | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 19.49* |
|  | C5-HCFb | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 19.48* |
|  | C5-HCFc | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.25* |
|  | C5-ARFa | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.76* |
|  | C5-ARFb | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.86* |
|  | C5-ARFc | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 73.85 | 4.21 | 100 | 11.88* |
|  | M5-SCFHa | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 20.64* |
|  | M5-SCFHb | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 22.29* |
|  | M5-SCFHc | 0.66 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 23.57* |
|  | M5-SCFa | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 15.35* |
|  | M5-SCFb | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 16.86* |
|  | M5-SCFc | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 16.29* |
|  | M5-SCFLa | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 8.76* |
|  | M5-SCFLb | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 8.73* |
|  | M5-SCFLc | 0.167 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 10.02* |
|  | M5-HCFa | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 65.14 | 3.93 | 100 | 16.56* |
|  | M5-HCFb | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 65.14 | 3.93 | 100 | 16.25* |
|  | M5-HCFc | 0.33 | 50 | 300 | 425 | 4400 | 65.14 | 3.93 | 100 | 14.64* |
|  | M5-ARFa | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 65.14 | 3.93 | 100 | 12.86* |
|  | M5-ARFb | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 65.14 | 3.93 | 100 | 12.18* |
|  | M5-ARFc | 0.386 | 50 | 300 | 124.5 | 2800 | 65.14 | 3.93 | 100 | 12.71* |
|  | C2-SCFa | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 65.14 | 3.93 | 100 | 14.09* |
|  | C2-SCFb | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 30.51 | 2.59 | 100 | 13.87* |
|  | C2-SCFc | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 30.51 | 2.59 | 100 | 15.09* |
|  | CP2-SCFa | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 30.51 | 2.59 | 100 | 14.54* |
|  | CP2-SCFb | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 30.51 | 2.59 | 100 | 15.14* |
|  | CP2-SCFc | 0.33 | 50 | 300 | 261.1 | 4200 | 30.51 | 2.59 | 100 | 15.29* |
| 文献[46] | D-CFS-150-30a | 0.083 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 58.85 | 3.71 | 100 | 12.20* |
|  | D-CFS-150-30b | 0.083 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 11.80* |
|  | D-CFS-150-30c | 0.083 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.25* |
|  | D-CFS-300-30a | 0.167 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 18.90* |
|  | D-CFS-300-30b | 0.167 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.95* |
|  | D-CFS-300-30c | 0.167 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 16.65* |
|  | D-CFS-600-30a | 0.333 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 25.65* |
|  | D-CFS-600-30b | 0.333 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 25.35* |
|  | D-CFS-600-30c | 0.333 | 100 | 300 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 27.25* |
|  | D-CFM-300-30a | 0.167 | 100 | 300 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 19.50* |
|  | D-CFM-300-30b | 0.167 | 100 | 300 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 19.50* |
|  | D-AR-280-30a | 1 | 100 | 300 | 23.9 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.75* |
|  | D-AR-280-30b | 1 | 100 | 300 | 23.9 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.85* |
|  | D-AR-280-30c | 1 | 100 | 300 | 23.9 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 11.90* |
|  | S-CFS-400-25a | 0.222 | 40 | 250 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 15.40 |
|  | S-CFS-400-25b | 0.222 | 40 | 250 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 13.90 |
|  | S-CFS-400-25c | 0.222 | 40 | 250 | 230 | 4200 | 73.85 | 4.21 | 100 | 13.00 |
|  | S-CFM-300-25a | 0.167 | 40 | 250 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 12.00 |
|  | S-CFM-300-25b | 0.167 | 40 | 250 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 11.90 |
|  | S-CFM-900-25a | 0.5 | 40 | 250 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 25.90 |
|  | S-CFM-900-25b | 0.5 | 40 | 250 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 23.40 |
|  | S-CFM-900-25c | 0.5 | 40 | 250 | 390 | 4400 | 73.85 | 4.21 | 100 | 23.70 |
| 文献[47] | DLUT15-2G | 0.507 | 20 | 150 | 83.03 | 3271 | 28.70 | 2.50 | 150 | 5.81 |
|  | DLUT15-5G | 0.507 | 50 | 150 | 83.03 | 3271 | 28.70 | 2.50 | 150 | 10.60 |
|  | DLUT15-7G | 0.507 | 80 | 150 | 83.03 | 3271 | 28.70 | 2.50 | 150 | 18.23 |
|  | DLUT30-1G | 0.507 | 20 | 100 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 4.63 |
|  | DLUT30-2G | 0.507 | 20 | 150 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 5.77 |
|  | DLUT30-3G | 0.507 | 50 | 60 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 9.42 |
|  | DLUT30-4G | 0.507 | 50 | 100 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 11.03 |
|  | DLUT30-6G | 0.507 | 50 | 150 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 11.80 |
|  | DLUT30-7G | 0.507 | 80 | 100 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 14.65 |
|  | DLUT30-8G | 0.507 | 80 | 150 | 83.03 | 3271 | 45.30 | 3.22 | 150 | 16.44 |
|  | DLUT50-1G | 0.507 | 20 | 100 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 5.99 |
|  | DLUT50-2G | 0.507 | 20 | 150 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 5.90 |
|  | DLUT50-4G | 0.507 | 50 | 100 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 9.84 |
|  | DLUT50-5G | 0.507 | 50 | 150 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 12.28 |
|  | DLUT50-6G | 0.507 | 80 | 100 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 14.02 |
|  | DLUT50-7G | 0.507 | 80 | 150 | 83.03 | 3271 | 55.50 | 3.60 | 150 | 16.71 |
|  | DLUT15-2C | 0.33 | 20 | 150 | 207 | 3890 | 28.70 | 2.50 | 150 | 5.48 |
|  | DLUT15-5C | 0.33 | 50 | 150 | 207 | 3890 | 28.70 | 2.50 | 150 | 10.02 |
|  | DLUT15-7C | 0.33 | 80 | 150 | 207 | 3890 | 28.70 | 2.50 | 150 | 19.27 |
|  | DLUT30-1C | 0.33 | 20 | 100 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 5.54 |
|  | DLUT30-2C | 0.33 | 20 | 150 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 4.61 |
|  | DLUT30-4C | 0.33 | 50 | 100 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 11.08 |
|  | DLUT30-5C | 0.33 | 50 | 100 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 16.10 |
|  | DLUT30-6C | 0.33 | 50 | 150 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 21.71 |
|  | DLUT30-7C | 0.33 | 80 | 100 | 207 | 3890 | 45.30 | 3.22 | 150 | 22.64 |
|  | DLUT50-1C | 0.33 | 20 | 100 | 207 | 3890 | 55.50 | 3.60 | 150 | 5.78 |
|  | DLUT50-4C | 0.33 | 50 | 100 | 207 | 3890 | 55.50 | 3.60 | 150 | 12.95 |
|  | DLUT50-5C | 0.33 | 50 | 150 | 207 | 3890 | 55.50 | 3.60 | 150 | 16.72 |
|  | DLUT50-6C | 0.33 | 80 | 100 | 207 | 3890 | 55.50 | 3.60 | 150 | 16.24 |
|  | DLUT50-7C | 0.33 | 80 | 150 | 207 | 3890 | 55.50 | 3.60 | 150 | 22.80 |

*双剪试件，Pu等于总荷载的一般；立方体强度和圆柱体强度换算fcu=fc'/0.78

附录B 受弯加固剥离试验资料

| 文献 来源 | 试件 名称 | 跨中到加 载点距离 | 加载点到FRP 端部距离 | FRP端部到 支座距离 | 梁底 宽度 | 梁 高 | FRP 宽度 | FR P厚度 | 顶部 配筋 | 屈服 强度 | 底部 配筋 | 屈服 强度 | 混凝土立 方体强度 | FRP弹 性模量 | FRP 强度 | 剥离 挠度 | 剥离 承载力 | 剥离 弯矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | bc | h | bf | tf |  | fy' |  | fy | fcu | Ef | ff | du | Pu | Mu |
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  | (MPa) |  | (MPa) | (MPa) | (GPa) | (MPa) | (mm) | (kN) | (kN·m) |
| 文献[93] | B4 | 152 | 383 | 75 | 76 | 127 | 63.2 | 0.65 | 0 | 0 | 3Φ4 | 517 | 55.16 | 186 | 1450 | NA | 29.60 | 6.78 |
|  | B5 | 152 | 383 | 75 | 76 | 127 | 63.2 | 0.65 | 0 | 0 | 3Φ4 | 517 | 55.16 | 186 | 1450 | NA | 30.60 | 7.01 |
|  | B6 | 152 | 383 | 75 | 76 | 127 | 63.2 | 0.9 | 0 | 0 | 3Φ4 | 517 | 55.16 | 186 | 1450 | NA | 28.00 | 6.41 |
|  | B7 | 152 | 383 | 75 | 76 | 127 | 63.3 | 0.9 | 0 | 0 | 3Φ4 | 517 | 55.16 | 186 | 1450 | NA | 25.60 | 5.86 |
|  | B8 | 152 | 383 | 75 | 76 | 127 | 63.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3Φ4 | 517 | 55.16 | 186 | 1450 | NA | 37.40 | 8.56 |
| 文献[100] | Can-03 | 0 | 420 | 45 | 100 | 100 | 67 | 0.82 | 2Φ6 | 350 | 3Φ6 | 350 | 64.00 | 111 | 1414 | NA | 19.31 | 8.98 |
|  | Can-05 | 0 | 542 | 45 | 100 | 100 | 67 | 0.82 | 2Φ6 | 350 | 3Φ6 | 350 | 64.00 | 111 | 1414 | NA | 15.43 | 9.06 |
|  | Can-06 | 0 | 727 | 45 | 100 | 100 | 67 | 0.82 | 2Φ6 | 350 | 3Φ6 | 350 | 64.00 | 111 | 1414 | NA | 11.33 | 8.75 |
|  | Can-07 | 0 | 727 | 45 | 100 | 100 | 67 | 0.82 | 2Φ6 | 350 | 3Φ6 | 350 | 64.00 | 111 | 1414 | NA | 11.59 | 8.95 |
| 文献[103] | C-3 | 381 | 737 | 102 | 152 | 254 | 152 | 1.9 | 2Φ9.52 | 415 | 2Φ16 | 415 | 69.00 | 49.25 | 689.5 | 22 | 138.00 | 57.89 |
| 文献[107] | A4 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 32 | 61.90 | 23.21 |
|  | A5 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 31.3 | 63.20 | 23.70 |
|  | A6 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.2 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 23.1 | 59.40 | 22.28 |
|  | A7 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.2 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 27.9 | 70.60 | 26.48 |
|  | A8 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 31.9 | 65.20 | 24.45 |
|  | A9 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 33 | 63.90 | 23.96 |
|  | B3 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.4 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 38.7 | 55.20 | 20.70 |
|  | B4 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 0.4 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 38.1 | 52.50 | 19.69 |
|  | B5 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.2 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 30.3 | 69.70 | 26.14 |
|  | B6 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.2 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 127 | 1532 | 28.3 | 69.60 | 26.10 |
|  | B7 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 36 | 1074 | 33.3 | 59.10 | 22.16 |
|  | B8 | 300 | 665 | 85 | 200 | 150 | 150 | 1.8 | 2Φ8 | 575 | 2Φ10 | 575 | 71.05 | 36 | 1074 | 34.2 | 61.60 | 23.10 |
| 文献[108] | A1 | 280 | 254 | 811 | 203 | 356 | 50 | 0.33 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 43.88 | 230 | 3790 | 11.3 | 119.70 | 63.74 |
|  | A2 | 280 | 356 | 709 | 203 | 356 | 50 | 0.33 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 43.88 | 230 | 3790 | 15.1 | 125.90 | 67.04 |
|  | A3 | 280 | 762 | 303 | 203 | 356 | 50 | 0.33 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 43.88 | 230 | 3790 | 27 | 138.30 | 73.64 |
|  | A4 | 280 | 381 | 684 | 203 | 356 | 100 | 0.165 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 46.50 | 230 | 3790 | 19 | 129.00 | 68.69 |
|  | B1 | 280 | 889 | 185 | 203 | 356 | 75 | 0.336 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 46.50 | 230 | 3400 | 20.06 | 132.60 | 71.21 |
|  | C1 | 280 | 1092 | 128 | 203 | 406 | 50 | 2.08 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 43.88 | 62 | 760 | 22.94 | 143.70 | 87.66 |
|  | C2 | 280 | 1092 | 128 | 203 | 406 | 50 | 2.08 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 43.88 | 62 | 760 | 16.89 | 125.90 | 76.80 |
|  | D1 | 280 | 1092 | 128 | 203 | 406 | 50 | 1.19 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 46.50 | 155 | 2400 | 10.92 | 128.10 | 78.14 |
|  | D2 | 280 | 1092 | 128 | 203 | 406 | 50 | 1.19 | 2Φ9.52 | 440 | 2Φ15.88 | 440 | 46.50 | 155 | 2400 | 13.94 | 133.90 | 81.68 |
| 文献[109] | S6-50-0 | 400 | 800 | 50 | 330 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ6 | 677 | 66.70 | 165 | 2940 | NA | 29.79 | 12.66 |
|  | S6-50-1 | 400 | 800 | 50 | 330 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ6 | 677 | 66.70 | 165 | 2940 | NA | 30.84 | 13.11 |
|  | S8-50-0 | 400 | 800 | 50 | 330 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ8 | 653 | 66.70 | 165 | 2940 | NA | 35.82 | 15.22 |
|  | S8-50-1 | 400 | 800 | 50 | 330 | 100 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ8 | 653 | 66.70 | 165 | 2940 | NA | 41.13 | 17.48 |
| 文献[111] | R2O | 400 | 700 | 100 | 150 | 250 | 26 | 0.22 | 2Φ10 | 435 | 2Φ13 | 435 | 22.50 | 375 | 3000 | 21.8 | 78.50 | 31.40 |
|  | R3O | 400 | 700 | 100 | 150 | 250 | 26 | 0.22 | 2Φ10 | 435 | 3Φ13 | 435 | 22.50 | 375 | 3000 | 21.3 | 115.00 | 46.00 |
| 文献[112] | GS1-I | 0 | 900 | 100 | 302 | 151.2 | 89.7 | 1.27 | 0 | 0 | 2Φ10 | 343 | 28.20 | 20.5 | 269 | 36.7 | 10.00 | 10.00 |
|  | CS1-I | 0 | 900 | 100 | 303 | 150.8 | 50 | 0.165 | 0 | 0 | 2Φ10 | 343 | 26.80 | 271 | 3720 | 37.4 | 8.51 | 8.51 |
|  | CP1-I | 0 | 900 | 100 | 301.5 | 150.5 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ10 | 343 | 33.80 | 165 | 2800 | 21.7 | 19.95 | 19.95 |
|  | CP2-I | 0 | 900 | 100 | 303.6 | 151.9 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 4Φ10 | 343 | 47.10 | 165 | 2800 | 16.1 | 17.58 | 17.58 |
|  | CP3-I | 0 | 900 | 100 | 302.7 | 150 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 2Φ10 | 343 | 30.20 | 165 | 2800 | 22.7 | 15.38 | 15.38 |
|  | CP5-I | 0 | 900 | 100 | 304.4 | 149 | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 2Φ10 | 343 | 15.80 | 165 | 2800 | 12.5 | 10.00 | 10.00 |
| 文献[113] | BM0 | 500 | 1380 | 0 | 400 | 200 | 300 | 0.111 | 6Φ6 | 372.5 | 6Φ14 | 372.5 | 50.30 | 235 | 3550 | 103.46 | 117.04 | 80.76 |
| 文献[114] | LL-3 | 200 | 550 | 50 | 150 | 250 | 100 | 0.166 | 2Φ12 | 350.7 | 2Φ12 | 350.7 | 25.20 | 240 | 3550 | 8.56 | 96.88 | 29.06 |
|  | LL-4 | 200 | 550 | 50 | 150 | 250 | 100 | 0.166 | 2Φ12 | 350.7 | 2Φ12 | 350.7 | 41.40 | 240 | 3550 | 7.5 | 91.75 | 27.53 |
|  | LL-5 | 200 | 550 | 50 | 150 | 250 | 100 | 0.083 | 2Φ12 | 350.7 | 2Φ14 | 381.2 | 25.20 | 240 | 3550 | 8.9 | 117.35 | 35.21 |
| 文献[115] | VR5 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 0.44 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | 27 | 102.20 | 40.01 |
|  | VR6 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 0.44 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | 33 | 100.00 | 39.15 |
|  | VR7 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 0.77 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | NA | 124.20 | 48.62 |
|  | VR8 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 0.77 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | NA | 124.00 | 48.55 |
|  | VR9 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 1.1 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | 19 | 129.60 | 50.74 |
|  | VR10 | 391.5 | 783 | 0 | 120 | 250 | 120 | 1.1 | 2Φ6 | 738 | 2Φ10 | 565 | 44.21 | 230 | 3400 | 18.9 | 137.00 | 53.64 |
| 文献[116] | A2 | 150 | 600 | 150 | 150 | 100 | 110 | 0.165 | 2Φ8 | 590 | 2Φ8 | 590 | 36.71 | 230 | 3430 | 51.7 | 18.50 | 6.94 |
|  | A3 | 150 | 450 | 300 | 150 | 100 | 110 | 0.165 | 2Φ8 | 590 | 2Φ8 | 590 | 36.71 | 230 | 3430 | 39.3 | 19.20 | 7.20 |
| 文献[117] | BB1 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.22 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 15.2 | 80.70 | 20.18 |
|  | BB2 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.22 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 13.1 | 78.70 | 19.68 |
|  | BB3 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.22 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 15.9 | 87.90 | 21.98 |
|  | BB4 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.44 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 11.51 | 86.40 | 21.60 |
|  | BB5 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.44 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 12.13 | 93.20 | 23.30 |
|  | BB6 | 250 | 350 | 150 | 150 | 200 | 75 | 0.44 | 2Φ8 | 531 | 2Φ10 | 531 | 46.97 | 235 | 4200 | 13 | 96.80 | 24.20 |
| 文献[118] | A1 | 0 | 1065 | 0 | 150 | 300 | 150 | 0.165 | 0 | 0 | 7Φ12 | 427 | 64.05 | 230 | 3400 | NA | 72.80 | 77.53 |
|  | A2 | 0 | 1065 | 0 | 150 | 300 | 150 | 0.33 | 0 | 0 | 7Φ12 | 427 | 64.05 | 230 | 3400 | NA | 84.90 | 90.42 |
|  | A7 | 0 | 1065 | 0 | 150 | 300 | 75 | 0.33 | 0 | 0 | 7Φ12 | 427 | 64.05 | 230 | 3400 | NA | 86.10 | 91.70 |
|  | C1 | 0 | 1065 | 0 | 150 | 300 | 75 | 0.165 | 0 | 0 | 7Φ12 | 427 | 64.05 | 230 | 3400 | NA | 77.20 | 82.22 |
| 文献[119] | CF1 | 300 | 600 | 0 | 120 | 150 | 80 | 0.11 | 2Φ6 | 346 | 2Φ12 | 569 | 19.60 | 252 | 3652 | 14.93 | 51.39 | 15.42 |
|  | GF1 | 300 | 600 | 0 | 120 | 150 | 80 | 0.08 | 2Φ6 | 346 | 2Φ12 | 569 | 19.60 | 17 | 350 | 17.6 | 47.58 | 14.27 |
|  | CF3 | 200 | 400 | 0 | 80 | 120 | 50 | 0.11 | 2Φ6 | 346 | 2Φ12 | 346.7 | 19.60 | 252 | 3652 | 11.93 | 30.45 | 6.09 |
| 文献[120] | B 06 | 300 | 650 | 50 | 100 | 180 | 100 | 0.22 | 2Φ6 | 324 | 3Φ8 | 324 | 40.80 | 235 | 3550 | NA | 43.30 | 15.16 |
|  | B 08 | 300 | 650 | 50 | 100 | 180 | 100 | 0.33 | 2Φ6 | 324 | 3Φ8 | 324 | 42.50 | 235 | 3550 | NA | 37.70 | 13.20 |
| 文献[121] | S-T1L1p | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 800 | 0.165 | 8Φ12 | 557 | 8Φ12 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 302.00 | 226.50 |
|  | S-T2L1 | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 1500 | 0.165 | 11Φ18 | 557 | 11Φ18 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 560.00 | 420.00 |
|  | S-T2L2 | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 1500 | 0.66 | 11Φ18 | 557 | 11Φ18 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 715.00 | 536.25 |
|  | S-T3L1 | 750 | 1450 | 50 | 900 | 240 | 900 | 0.165 | 6Φ10 | 557 | 8Φ14 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 285.00 | 213.75 |
|  | S-T3L2 | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 900 | 0.165 | 6Φ10 | 557 | 8Φ14 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 340.00 | 255.00 |
|  | S-T4L1 | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 900 | 0.165 | 7Φ18 | 557 | 11Φ29 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 650.00 | 487.50 |
|  | S-T4L2 | 750 | 1450 | 50 | 1500 | 240 | 900 | 0.33 | 7Φ18 | 557 | 11Φ29 | 557 | 49.11 | 230 | 3500 | NA | 700.00 | 525.00 |

附录C-1 U型粘贴抗剪加固剥离试验资料

| 文献 来源 | 试件 名称 | 混凝土立 方体强度 | 梁 宽 | 梁 高 |  | FRP 厚度 | FRP有效 粘贴高度 | FRP弹 性模量 | FRP 强度 | 纤维 角度 | 相对 宽度 | 剪力 | 斜裂 缝角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fcu | bc | h |  | tf | hf | Ef | ff | β | wf/sf/sinβ | ##### V | θ |
|  |  | (MPa) | (mm) | (mm) |  | (mm) | (mm) | (GPa) | (MPa) |  |  | (kN) |  |
| 文献[140] | SCD3-23 | 50.26 | 200 | 200 | 0.097 |  | 144 | 284 | 3430 | 90 | 1.00 | 23.70 | 45 |
| 文献[141] | BT2 | 44.87 | 150 | 405 | 0.165 |  | 224 | 228 | 3790 | 90 | 1.00 | 65.00 | 45 |
|  | BT3 | 44.87 | 150 | 405 | 0.165 |  | 224 | 228 | 3790 | 90 | 1.00 | 67.50 | 45 |
| 文献[143] | S3 | 52.95 | 200 | 300 |  | 0.11 | 234 | 230 | 3480 | 90 | 0.50 | 107.10 | 28 |
|  | S5 | 50.90 | 200 | 300 |  | 0.11 | 234 | 230 | 3480 | 90 | 1.00 | 104.40 | 28 |
| 文献[146] | SL9 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 35.50 | 40 |
|  | SL10 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 35.50 | 40 |
|  | SL11 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 1.00 | 75.50 | 40 |
|  | SL15 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 40.50 | 40 |
|  | SL16 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.333 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 55.50 | 40 |
|  | SL19 | 39.30 | 150 | 300 |  | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 38.50 | 40 |
| 文献[147] | S-Diag-CL | 75.64 | 70 | 475 |  | 0.11 | 199 | 230 | 3400 | 45 | 0.47 | 62.00 | 30 |
| 文献[148] | CO2 | 26.28 | 150 | 305 |  | 0.165 | 237.6 | 228 | 3500 | 90 | 0.40 | 40.00 | 35 |
|  | CO3 | 26.28 | 150 | 305 |  | 0.165 | 237.6 | 228 | 3500 | 90 | 1.00 | 65.00 | 35 |
| 文献[149] | No.2 | 45.77 | 150 | 300 |  | 0.11 | 108.8 | 230 | 3480 | 90 | 0.16 | 41.10 | 30 |
| 文献[150] | BS2 | 45.00 | 200 | 450 |  | 0.11 | 351 | 230 | 3494 | 90 | 0.16 | 41.10 | 30 |
|  | BS5 | 47.18 | 200 | 450 |  | 0.11 | 351 | 230 | 3494 | 90 | 0.13 | 33.90 | 25 |
|  | BS6 | 45.90 | 200 | 450 |  | 0.11 | 351 | 230 | 3494 | 90 | 0.08 | 31.30 | 25 |
| 文献[151] | S2a | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.25 | 35.00 | NA |
|  | S2b | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.25 | 29.00 | NA |
|  | S2c | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.25 | 38.00 | NA |
|  | S3a | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.33 | 46.50 | NA |
|  | S5a | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.17 | 24.00 | NA |
|  | S5b | 41.60 | 150 | 350 |  | 0.7 | 292.5 | 22 | 542 | 90 | 0.17 | 29.00 | NA |
| 文献[159] | A2 | 30.60 | 150 | 250 |  | 0.167 | 202.5 | 249 | 3635 | 90 | 0.60 | 36.00 | 43.8 |
|  | A3 | 30.60 | 150 | 250 |  | 0.167 | 202.5 | 249 | 3635 | 90 | 0.30 | 21.00 | 45.2 |
|  | A8 | 30.60 | 150 | 250 |  | 0.167 | 202.5 | 249 | 3635 | 90 | 0.30 | 31.00 | 46.2 |
|  | B2 | 30.60 | 150 | 250 |  | 0.167 | 202.5 | 249 | 3635 | 90 | 0.60 | 34.00 | 46.1 |
|  | B5 | 30.60 | 150 | 250 |  | 0.167 | 202.5 | 249 | 3635 | 90 | 0.20 | 20.52 | 39.4 |

附录C-2 侧面粘贴抗剪加固剥离试验资料

| 文献 来源 | 试件 名称 | 混凝土立 方体强度 | 梁 宽 | 梁 高 | FRP 厚度 | FRP有效 粘贴高度 | FRP弹 性模量 | FRP 强度 | 纤维 角度 | 相对 宽度 | 剪力 | 斜裂 缝角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fcu | bc | h | tf | hf | Ef | ff | β | wf/sf/sinβ | ##### V | θ |
|  |  | (MPa) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (GPa) | (MPa) |  |  | (kN) |  |
| 文献[64] | RS90-1 | 44.87 | 150 | 250 | 1 | 189 | 150 | 2400 | 90 | 0.5 | 34.3 | 45 |
| 文献[138] | SO | 48.33 | 150 | 150 | 3 | 101.7 | 16 | 200 | 90 | 0.4 | 8.2 | 45 |
|  | SP | 48.33 | 150 | 150 | 3 | 101.7 | 16 | 200 | 90 | 0.4 | 7.9 | 45 |
|  | WO | 48.33 | 150 | 150 | 3 | 71.7 | 16 | 200 | 90 | 1 | 8.7 | 45 |
|  | WP | 48.33 | 150 | 150 | 3 | 71.7 | 16 | 200 | 90 | 1 | 11.9 | 45 |
| 文献[139] | C1, | 35.26 | 152 | 152 | 0.222 | 90.9 | 230 | 3400 | 90 | 1 | 19.1 | 25 |
|  | C1, | 35.26 | 152 | 152 | 0.333 | 90.9 | 230 | 3400 | 90 | 1 | 18.2 | 25 |
|  | C2, | 35.26 | 152 | 152 | 0.33 | 90.9 | 230 | 3500 | 90 | 1 | 34.1 | 25 |
| 文献[140] | SB1310 | 50.26 | 200 | 200 | 0.097 | 144 | 284 | 3430 | 90 | 1 | 31.1 | 45 |
|  | SB1210 | 50.26 | 200 | 200 | 0.097 | 144 | 284 | 3430 | 90 | 1 | 22.4 | 45 |
|  | SB1214 | 50.26 | 200 | 200 | 0.097 | 144 | 284 | 3430 | 90 | 1 | 24.7 | 45 |
|  | SB1218 | 50.26 | 200 | 200 | 0.097 | 144 | 284 | 3430 | 90 | 1 | 25.6 | 45 |
| 文献[141] | BT5 | 44.87 | 150 | 405 | 0.165 | 224 | 228 | 3790 | 90 | 0.4 | 31.5 | 45 |
| 文献[142] | A1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 40.2 | 40 |
|  | B1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 43.2 | 40 |
|  | C1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 34.3 | 40 |
|  | D1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 55.4 | 40 |
|  | E1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 37.8 | 40 |
|  | F1 | 36.54 | 150 | 250 | 0.167 | 198 | 230 | 3430 | 90 | 1 | 17.7 | 40 |
| 文献[143] | S2 | 57.95 | 200 | 300 | 0.11 | 234 | 230 | 3480 | 90 | 0.5 | 62.6 | 28 |
|  | S4 | 48.08 | 200 | 300 | 0.11 | 234 | 230 | 3480 | 90 | 1 | 64.3 | 28 |
| 文献[144] | S1a | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 0.67 | 27.1 | 20 |
|  | S1b | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 0.67 | 22.5 | 20 |
|  | S1(45) | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 45 | 0.67 | 28.1 | 20 |
|  | S2a | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 1 | 31.7 | 20 |
|  | S2b | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 1 | 25.8 | 20 |
|  | S2(45) | 38.46 | 70 | 110 | 0.11 | 90 | 235 | 3300 | 45 | 1 | 30.9 | 20 |
|  | S3a | 38.46 | 70 | 110 | 0.147 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 1 | 26.4 | 20 |
|  | S3b | 38.46 | 70 | 110 | 0.147 | 90 | 235 | 3300 | 90 | 1 | 21.1 | 20 |
|  | S3(45) | 38.46 | 70 | 110 | 0.147 | 90 | 235 | 3300 | 45 | 1 | 24.3 | 20 |
| 文献[145] | 5 | 30.90 | 100 | 200 | 0.097 | 144 | 230 | 2454 | 90 | 1 | 20.1 | 45 |
|  | 6 | 34.49 | 100 | 200 | 0.097 | 144 | 230 | 2454 | 45 | 1 | 31.4 | 45 |
|  | 7 | 34.49 | 100 | 200 | 0.194 | 144 | 230 | 2454 | 90 | 1 | 19.2 | 45 |
| 文献[146] | SL8 | 39.29 | 150 | 300 | 0.111 | 247.5 | 235 | 3550 | 90 | 0.39 | 30.5 | 40 |